**19.08.2025**

**სპეცფორმის ქსოვილის შემადგენლობისადმი ტექნიკური მოთხოვნები:**

1. **ზამთრის ქურთუკი**

* ზედაპირის ნაჭერი 100% ბამბა;
* ელექტრორკალის და ტემპერატურის მიმართ მედეგი;
* ხევადობაზე და გაგლეჯვაზე მდგრადი (გარანტია 3 თვე);
* ფერის მდგრადობა სინათლეზე და რეცხვაზე (გარანტია 6 თვე), ქურთუკზე ფერის მედეგობა სინათლეზე და რეცხვაზე 3.5-დან 5-მდე შკალით;
* ქურთუკზე არსებული 5სმ სიგანის მქონე ამრეკლების მდგრადობა (გარანტია 12 თვე)
* წყალმედეგი;
* ყველანაირი ბრენდირება უნდა იყოს დაბეჭდილი მდგრადი საღებავით (გარანტია 12 თვე)
* ქურთუკს უნდა უნდა ეხსნებოდეს შიდა სარჩული რომელიც ქურთუკის მთელ შიდა ქსოვილს უნდა ფარავდეს, წონა - 1მ2 უნდა იყოს 350 გრამი;



1. **გრძელსახელოებიანი „პოლო“ მაისური**

* შეესაბამებოდეს ჰიგიენურ ნორმებს და არ იწვევდეს ალერგიას;
* ქ ს ო ვ ი ლ ი: 100% ბამბა (+/-1%);
* ფერის მდგრადობა სინათლეზე და რეცხვაზე (გარანტია 6 თვე); „პოლო“ მაისურზე - ფერის მედეგობა სინათლეზე და რეცხვაზე 3.5-დან 5-მდე შკალით;

• „პოლო“ მაისურის ქსოვილის წონა 1მ2 მინიმუმ 200 გრ.

* ყველანაირი ბრენდირება უნდა იყოს დაბეჭდილი მდგრადი საღებავით (გარანტია 6 თვე);
* ფერის მდგრადობა სინათლეზე და რეცხვაზე (გარანტია 6 თვე);



1. **ზამთრის ქუდი**

* ქ ს ო ვ ი ლ ი: ანტისტატიკური. შეესაბამებოდეს ჰიგიენურ ნორმებს და არ იწვევდეს ალერგიას. არ იძენძებოდეს და ხანგრძლივად ინარჩუნებდეს ფორმას;
* შმადგენლობა >75 ბამბა;
* ქსოვილის წონა 300გრ/მ2;
* დიზაინი: ცილინდრული ფორმის სიგრძე 25/28სმ;
* ბრენდირება: ქარგვა;

****

1. **ზამთრის შარვალი**

* ზედაპირის ნაჭერი 100% ბამბა;
* ელექტრორკალის და ტემპერატურის მიმართ მედეგი;
* ფერის მდგრადობა სინათლეზე და რეცხვაზე (გარანტია 6 თვე); შარვლის ფერის მედეგობა სინათლეზე და რეცხვაზე 3.5-დან 5-მდე შკალით;
* ხევადობაზე და გაგლეჯვაზე მდგრადი (გარანტია 3 თვე);
* შარვალზე არსებული 5სმ სიგანის მქონე ამრეკლების მდგრადობა (გარანტია 12 თვე);
* წყალმედეგი;
* ყველანაირი ბრენდირება უნდა იყოს დაბეჭდილი მდგრადი საღებავით (გარანტია 12 თვე);
* შიდა დათბილვა „ფლესი“-ს ტიპის ქსოფილით;



1. **ზამთრის ჟილეტი:**

* საზედაპირე ქსოვილი- ლამინირებული ქსოვილი, (100% პოლიესტერის ქსოვილი), ,,ბონდინგი“;
* მათბუნებელი მასალა : ლაზერის ქსოვილი(სინდაპონი (ხელოვნური ბამბა) -150 გრ/მ 2 ;
* სასარჩულე ქსოვილი 70გრ/მ2, 100% პოლიესტერის ქსოვილი;

 