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პროექტის: P26-28 Repair and modernization of the thickener №3 
არსებული შემასქელებლის რემონტის
ტექნიკური დავალება 
სამუშაოთა დამკვეთი: სს „RMG Copper“.
ობიექტების ადგილმდებარეობა: ბოლნისის რაიონი, კაზრეთის დასახლება.
სამუშაოთა მოცულობა:
1.	П-18 №3 მოქმედი რადიალური შემასქელებლის ავზის რკინაბეტონის კონსტრუქციის რემონტის შესრულება 1-ელი დანართის – „ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევის“ რეკომენდაციების შესაბამისად (მე-7 პუნქტი).
· კედლის ზედა ნაპირზე არსებული რელსის დემონტაჟი და შემასქელებლის მოსაჭიმის დემონტაჟი, შესრულდეს კედლის მოცემული ნაწილის ტორკრეტირება;
· ავზისა და წყალსარინი ღარის გარე და შიდა ზედაპირების ჰიდროჭავლური გაწმენდა (წყლის ჭავლით მაღალი წნევის ქვეშ) 900 მ2 ფართობზე (1-ელი დანართის 7.1.1. პუნქტი);
· ავზისა და წყალსარინი ღარის გარე და შიდა ზედაპირების საბოლოო გაწმენდა მჟავაგამძლე საფარისგან 900 მ2 მოცულობით;
· არმატურის ღეროების კოროზიისგან გაწმენდა და ჟანგის გარდამქმნელით დამუშავება 300 მ2 საერთო მოცულობით;
· ავზის გარე და შიდა ზედაპირების კედლებზე ბზარების დამუშავება – 60 მ;
· დამცავი ფენის აღდგენა 30 მმ სიღრმეზე და მობათქაშება არმატურის ღეროების რემონტის ადგილებში (1-ელი დანართის 7.1.2. პუნქტი) 300 მ2 მოცულობით;
· დაზიანებული ზედაპირის ბეტონით აღდგენა – 45 მ2;
· სავალი მოედნის ზედა ნაწილში მოსაჭიმის დემონტაჟი, შემდგომ მისი აღდგენა მჟავაგამძლე ბეტონით 94 მ2 სრული მოცულობით, დახრის გათვალისწინებით;
· სავალი მოედნის ქვედა ნაწილის მობათქაშება 94 მ2 მოცულობით;
· ღარის ჩამოსაშვები ნახვრეტების აღდგენა;
· 4 (ოთხი) ცალი სადრენაჟო ფოლადის მილყელის აღდგენა, თითოეულის სიგრძე – 1 მეტრი, ჰერმეტულობის უზრუნველყოფით.
· ავზისა და წყალსარინი ღარის შიდა ზედაპირების აღდგენა მჟავაგამძლე მდგრადი შედგენილობით, რომელსაც დამატებული აქვს თხევადი მინა. სამუშაოთა მოცულობა 1320 მ2;
2.	დემონტაჟის სამუშაოთა შესრულება:
· შემასქელებლის გადასასვლელი მოედნის რკინაბეტონის ორი უბნის დემონტაჟი, ზომებით 3,2 × 1,5  ×0,4 მეტრი. საერთო მოცულობა ≈ 4 м3;
· შემასქელებლის ამძრავის საყრდენი თავის ცილინდრული ნაწილის დემონტაჟი, ზომები Ø 0,8 × 2,3 მეტრი, მოცულობა 4,7 м3;
3.	ნაგვის ხელით გატანა სამუშაოთა ჩატარების ადგილიდან 200 მ-ის მანძილზე და დასაწყობება მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკის ტერიტორიაზე.

შემასქელებლის ავზის რკინაბეტონის კონსტრუქციის სარემონტო სამუშაოები ორ ეტაპად უნდა შესრულდეს:
1. 	დემონტაჟის სამუშაოები და შემასქელებლის გარე ზედაპირის რემონტი – 2026 წლის ნოემბრიდან.
2. 	შემასქელებლის ავზის შიდა ნაწილის რემონტი – საორიენტაციოდ 2027 წლის მარტი.

ჰაერის +5°C-ზე ნაკლებ ტემპერატურაზე სამუშაოთა ჩასატარებლად გათვალისწინებული უნდა იქნეს გამათბობლების აუცილებელი რაოდენობა, შემასქელებლის ავზის ნალექებისგან დამცავი და ტემპერატურის დამჭერი საფარი

დამკვეთის პასუხისმგებლობა:
1. მიწის ნაკვეთის, რკინაბეტონის მოედნების გადაცემა.
2. ელექტროენერგიის მიერთების წერტილები.

მოთხოვნები შემსრულებლის მიმართ:
1. ანალოგიურ სამუშაოთა წარმოების გამოცდილება. რეფერენს-ფურცლის (რეალიზებული პროექტების სიის) წარმოდგენა.
2. შემსრულებელი სამუშაოს ასრულებს საკუთარი მასალებით, მექანიზმებითა და ხელსაწყოებით. ქვემენარდე ორგანიზაციების ჩართვა დამკვეთთან შეთანხმებით ხდება.
3. კომერციულ წინადადებაში სამუშაოთა თითოეული სახეობისთვის ცალ-ცალკე უნდა იყოს აღნიშნული ვადები (მუშაობის გრაფიკი) და ღირებულება.
4. მენარდემ უნდა წარმოადგინოს მოცემული სამუშაოების შესრულებაში ჩაბმული ტექნიკისა და ადამიანების ჩამონათვალი. 
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